## Mechanické vlastnosti ocelových šroubů dle ISO 898 - 1

Popisný systém: Nejdůležitější mechanické charakteristiky, které se týkají ocelových šroubů, jsou značeny pomocí dvoumístné číselné kombinace jako v následujícím příkladě: 
První číslice označuje setinu minimální pevnosti v tahu v N/mm 2 zatížené plochy. Pevnost v tahu tedy 8 × 100 = 800 N/mm 2 

Číslice na druhé pozici znamená desetinný poměr meze kluzu (dolní mez kluzu R el, respektive smluvní mez kluzu R p 0,2 ) vůči minimální pevnosti v tahu R m :

Násobenímtěchto dvou čísel vyjde desetina meze kluzu v N/mm 2. Minimální mez kluzu tedy  8 × 8 × 10 = 640 N/mm 2

| Vlastnost |  |  | Třída pevnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.81) |  | 9.83) | 10.9 | 12.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | D<=16mm | D>16mm |  |  |  |
| Pevnost v tahu 4), 5) Rm, Mpa |  | jmen. | 300 | 400 |  | 500 |  | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
|  |  | min. | 330 | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 |
| Dolní mez kluzu ReL2) |  | jmen. | 180 | 240 | 320 | 300 | 400 | 480 | - | - | - | - | - |
|  |  | min. | 190 | 240 | 340 | 300 | 420 | 480 | - | - | - | - | - |
| Smluvní mez kluzu Rp0,2 |  | jmen. | - | - | - | - | - | - | 640 | 640 | 720 | 900 | 1080 |
|  |  | min. | - | - | - | - | - | - | 640 | 660 | 720 | 940 | 1100 |
| Vickers HV F³98N |  | min. | 95 | 120 | 130 | 155 | 160 | 190 | 250 | 255 | 290 | 320 | 385 |
|  |  | max. | 250 |  |  |  |  |  | 320 | 335 | 360 | 380 | 435 |
| Brinell BV F = 20 D2 |  | min. | 90 | 114 | 124 | 147 | 152 | 181 | 238 | 242 | 276 | 304 | 366 |
|  |  | max. | 238 |  |  |  |  |  | 304 | 318 | 342 | 361 | 414 |
| Rockwell HR | min. | HRB | 300 | 400 |  | 500 |  | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
|  |  | HRC | 330 | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 |
|  | max. | HRB | 300 | 400 |  | 500 |  | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
|  |  | HRC | 330 | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 |
| Tažnost A v % |  | min. | 25 | 22 | 14 | 20 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 |

- U šroubů pevnostní třídy 8.8 s průměrem závitu d<16mm je nutné brát v úvahu normu ISO 898-2 (o zkušební zatížení), jinak hrozí nebezpečí stržení matice nadměrnou silou. /Pro šrouby na ocelové konstrukce je hranice d³12mm/.

- V případě, že není zjistitelná dolní mez kluzu ReL , povoluje se měřit smluvní mez kluzu Rp0,2.

- Pro pevnostní třídu 9.8 platí jmenovitý průměr závitu.

- Minimální pevnosti v tahu platí pro šrouby se jmenovitými délkami I³2,5d. Minimální tvrdosti platí pro šrouby se jmenovitými délkami I<2,5d a pro takové součásti, které nemohou být zkoušeny tahem (např. z důvodu tvaru hlavy)

- Pro zkoušky na celých šroubech musí být použity síly dle příslušné normy.

## Mez pevnosti v tahu u šroubů v závislosti na teplotě

| Třída pevnosti dle DIN,ISO | Teplota |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +20°C | +100°C | +200°C | +250°C | +300°C |
|  | Pevnost v tahu v N/mm² |  |  |  |  |
| 5,6 | 300 | 270 | 230 | 215 | 195 |
| 8,8 | 640 | 590 | 540 | 510 | 480 |
| 10,9 | 940 | 875 | 790 | 745 | 705 |
| 12,9 | 1100 | 1020 | 925 | 875 | 825 |

## Chem.složení šroubů -tabulka dle normy ISO 898-1 (EN 20898)

| Pevnostní třídy | Materiály | Chemické složení % |  |  |  | Popouštěcí teplota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C min. | C max. | P max. | S max. |  |
| 3.6 (1) | Uhlíková ocel | - | 0,20 | 0,05 | 0,06 | - |
| 4.6 (1) |  | - | 0,55 | 0,05 | 0,06 |  |
| 4.8 (1) |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 |  | 0,15 | 0,55 | 0,05 | 0,06 |  |
| 5.8 (1) |  | - | 0,55 | 0,05 | 0,06 |  |
| 6.8 (1) |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 (2) | Uhlíková ocel s přísadami B, Mn, nebo Cr, zakaleno a popuštěno | 0,153) | 0,40 | 0,035 | 0,035 | 425 |
|  | Uhlíková ocel, zakaleno a popuštěno | 0,25 | 0,55 | 0,035 | 0,035 |  |
| 9.8 | Uhlíková ocel s přísadami B, Mn, nebo Cr, zakaleno a popuštěno | 0,153) | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 425 |
|  | Uhlíková ocel, zakaleno a popuštěno | 0,25 | 0,55 | 0,035 | 0,035 |  |
| 10.9 (4) | Uhlíková ocel s přísadami B, Mn, nebo Cr, zakaleno a popuštěno | 0,153) | 0,35 | 0,035 | 0,035 | 340 |
| 10.9 (5) | Uhlíková ocel, zakaleno a popuštěno | 0,25 | 0,55 | 0,035 | 0,035 | 425 |
|  | Uhlíková ocel s přísadami B, Mn, nebo Cr, zakaleno a popuštěno | 0,203) | 0,55 | 0,035 | 0,035 |  |
|  | Legovaná ocel, zakaleno a popuštěno | 0,20 | 0,55 | 0,035 | 0,035 |  |
| 12,9 (5)(6) | Legovaná ocel, zakaleno a popuštěno | 0,20 | 0,50 | 0,035 | 0,035 | 380 |

- Pro tyto pevnostní třídy je přípustná automatová ocel s následujícími max. podíly S, P a Pb: S=0,34%, P=0,11%, Pb=0,35%.

- Pro jmenovitý průměr přes 20mm je nutné použít materiál pevnostní třídy 10.9 z důvodu zajištění dostatečné tvrdosti.

- Uhlíkové oceli s přísadou B a obsahem C méně než 0,25%(dle tavebního rozboru) musí být obsah Mn pro třídu 8.8 minimálně 0,6%, pro třídy 9.8 a 10.9 minimálně 0,7%.

- Pro výrobky z těchto ocelí musí být označení třídy pevnosti podtrženo.

- Materiál pro tyto pevnostní třídy musí být dostatečně tvrditelný tak, aby bylo možno zajistit, že ve složení jádra v závitovém dílu bude k dispozici přibližně 90% podílu martenzitu ve zatvrzeném stavu před popouštěním.

- Pro pevnostní třídu 12.9 je přípustná, metalograficky zjistitelná, fosforem obohacená bílá vrstva na povrchu, který je namáhán tahem.

- Legovaná ocel musí obsahovat nejméně jeden z těchto prvků: Cr, Ni, Mb, Va

## Značení povrchové úpravy šroubů dle ISO

| Prvek | Značka | Kód |
| --- | --- | --- |
| Zinek | Zn | A |
| Kadmium | Cd | B |
| Měď | Cu | C |
| Mosaz | Cu, Zn | D |
| Nikl | Ni | E |
| Nikl - chróm | Ni, Cr | F |
| Měď - nikl | Cu, Ni | G |
| Měď - nikl - chrom | 1) Cu, Ni, Cr | H |
| Cín | Sn | J |
| Měď - cín | Cu, Sn | K |
| Stříbro | Ag | L |
| Měď - stříbro | Cu, Ag | N |

| Dodatečné zpracování a pasivace chromátováním 1 kov povlaku | 2 kovy povlaku | Kód |
| --- | --- | --- |
| - | - | 0 |
| 3 | - | 1 |
| 5 | 2 + 3 | 2 |
| 8 | 3 + 5 | 3 |
| 12 | 4 + 8 | 4 |
| 15 | 5 + 10 | 5 |
| 20 | 8 + 12 | 6 |
| 25 | 10 + 15 | 7 |
| 32 | 12 + 20 | 8 |
| 40 | 16 + 24 | 9 |

| Stupeň lesku | Chromátování dle DIN 50 941 | Typická barva | Kód |
| --- | --- | --- | --- |
| Matný bez | 1) | bezbarvý | A |
|  | B | namodralá až duhová 2 ) | B |
|  | C | zlatá až žlutohnědá, irizující | C |
|  | D | olivově zelená až olivově hnědá | D |
| Pololesklý | bez 1) | bezbarvý | E |
|  | B | namodralá až duhová 2 ) | F |
|  | C | zlatá až žlutohnědá, irizující | G |
|  | D | olivově zelená až olivově hnědá | H |
| Lesklý bez | 1) | bezbarvý | J |
|  | B | namodralá až duhová 2 ) | K |
|  | C | zlatá až žlutohnědá, irizující | L |
|  | D | olivově zelená až olivově hnědá | M |
| Vysoce lesklý | Bez | bezbarvý | N |
| Libovolný | B, C, D | jako B, C, D | P |
| Matný | F | hnědočerná až černá | R |
| Pololesklý | F | hnědočerná až černá | S |
| Lesklý | F | hnědočerná až černá | T |

1. pasivování možné pouze u povlaků zinkových nebo kadmiových 2. jen zinkové povlaky