- Systém označování litin

značování grafitických litin je v Evropské unii závazné jednotným systémem národních norem    ČSN EN 1560. Používají se dva způsoby označování a to:

- zkrácené označování podle mechanických vlastností nebo chemického složení

- číselné označení

- Systém zkráceného označování

Označování podle mechanických vlastností je základní formou, používanou hlavně v dokumentacích. Označení litiny dle tohoto systému obsahuje 5 až 6 znaků. Kromě hlavního označení normy

EN – GJ (Evropská norma – litiny) se skládá ještě z písmena označujícího typ grafitu a typ matrice a dále mechanické vlastnosti, jako jsou Rm nebo minimální hodnota tažnosti, apod. Toto základní označení může být doplněno o znak, který udává způsob výroby zkušebního vzorku, nebo předepsané hodnoty nárazové práce včetně teploty zkoušky, dále označení tvrdosti atd.

Legované litiny je výhodnější označit dle chemického složení, při kterém začíná číselná část označení písmenem X. Po té následuje obsah uhlíku v 0,01%, chemické značky přísadových prvků a dále jejich průměrné obsahy v hm%.

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN | GJ | x | x | - | x | - | x |

- Pozice obsahuje EN

- Pozice obsahuje znaky GJ (G označuje odlitek, J značí litinu)

- Pozice označuje tvar grafitu (velké písmeno)

- Pozice označuje mikro nebo makrostrukturu (matrice)

- Pozice uvádí mechanické vlastnosti nebo chemické složení litiny

- Pozice udává dodatečné požadavky na odlitek

| Tvar grafitu (3. pozice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L |  | Lupínkový |  |  | S | Kuličkový |  |  | M | Vločkový (temperový uhlík) |  |
| V |  | Červíkovitý |  |  | Y | Zvláštní tvar |  |  | N | Bez grafitu (bílá litina) |  |
| Struktura matrice (4. pozice) – není nutné ji udávat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Austenit |  | M | Martenzit |  |  | Q | Struktura po kalení |  |  |  |
| F | Ferit |  | L | Ledeburit |  |  | T | Struktura po zušlechťování |  |  |  |
| P | Perlit |  | B | Neoduhličená struktura (temperovaná - černý lom) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | W | Oduhličená struktura (temperovaná - bílý lom) |  |  |  |  |  |  |  |

A.

| Mechanické vlastnosti (5, 6. pozice) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení pevnosti (číslice udává min.zaručenou pevnost v tahu v Mpa) |  |  |  |  |  |
| Označení tažnosti (číslice udává nejmenší hodnotu v %) |  |  |  |  |  |
| Způsob výroby zkušebních těles: |  |  |  |  |  |
| S | odděleně litý zkušební vzorek | U | přilitý zkušební vzorek | C | zkušební vzorek vyříznutý z odlitku |
| Označení tvrdosti: |  |  |  |  |  |
| HB | podle Brinella | HV | podle Vickerse | HR | podle Rockwella |
| Označení teploty zkoušky rázem v ohybu: |  |  |  |  |  |
| RT | pokojová teplota | LT | nízká teplota |  |  |

B.

Chemické značení (5. pozice)

X

Třímístná číslice (značí stonásobek procenta uhlíku)

Legující prvky (jejich chemická značka)

Množství v procentech se odděluje pomlčkami

| EN GJL- HB155 | Litina s lamelárním grafitem, tvrdost 155 HB. |
| --- | --- |
| EN GJS-350-22U | Litina s kuličkovým grafitem, s minimální pevností 350 MPa a minimální tažností 22 %, mechanické hodnoty byly stanoveny na přilitém vzorku. |
| EN GJS-400-18-LT | Litina s kuličkovým grafitem, s minimální tažností 18%, zkouška rázem v ohybu při nízké teplotě. |
| EN GJN–X300 CrNiSi 9-5-2 | Ledeburitická litina bez grafitu, se 3 % C, 9 % Cr, 5 % Ni, 2 % Si. |

- Systém číselného označování

Číselné označení litin se skládá ze 7 pozic. Za úvodní zkratkou EN-J se uvádí tvar grafitu. Číselná část uvádí vlastnosti litiny a po té pořadové číslo.

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN | - | J | X | n | n | n | n |

- Pozice má neměnné složení znaků EN

- Pozice označuje grafit (litina)

- Pozice označuje tvar grafitu

- Pozice symbolizuje hlavní uváděnou vlastnost litiny

- Je dvojmístné číslo, které označuje jednotlivé materiály

- Pozice uvádí zvláštní požadavky na jednotlivé materiály

| Tvar grafitu (3. pozice): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | Lupínkový | S | Kuličkový | M | Vločkový (temperový uhlík) |
| V | Červíkovitý | Y | Zvláštní tvar | N | Bez grafitu (bílá litina) |

| Uvedená vlastnost litiny (4. pozice, 1. číslice): |  |
| --- | --- |
| 1 pevnost v tahu | 3 chemické složení |
| 2 tvrdost | 0, 4-9 rezerva |
| Číselný znak uvádí vlastnosti litiny (5,6. pozice, 2,3. číslice): |  |

| Zvláštní požadavky (7. pozice, 4. číslice) |  |
| --- | --- |
| 0 - nejsou požadavky | 5 - nárazová práce při nižší teplotě |
| 1 - samostatně lité vzorky | 6 - stanovená vhodnost ke svařování |
| 2 - přilité vzorky | 7 – tepelně nezpracovaný odlitek |
| 3 - vzorky vyřezané z odlitku | 8 – tepelně zpracovaný odlitek |
| 4 – nárazová práce při pok. t. | 9 – další specifické požadavky |

| EN-JL2171 | Litina s lamelárním grafitem s požadavkem na min. hodnoty tvrdosti s dvojčíslím 17. Vlastnosti jsou zjišťovány na odděleně litých zkušebních vzorcích. |
| --- | --- |
| EN-JL1010 | Litina s lamelárním grafitem s minimální mezí pevnosti 100 MPa. |
| EN-JL1010 | Litina s kuličkovým grafitem s minimální mezí pevnosti 400 MPa. |

Kromě označování litin dle norem platných v Evropské unii se v praxi stále můžeme setkat s označováním litin dle starších českých norem.

- ČSN 42 2Xyy.ab

| ČSN | Pozice má neměnné složení znaků |
| --- | --- |
| 42 | Pozice označuje třídu (materiály na odlitky) |
| 2 | Pozice rozděluje litiny, oceli |
| X | Zabývá se grafitickými litinami 3 Litina s kuličkovým grafitem LKG 4 Litina s lupínkovým gragitem LLG 5 Temperovaná litina LVG |
| yy | Vyjadřuje pevnost Rm v tahu v desítkách Mpa |
| a | První dodatková číslice (druh tepelného zpracování) |
| b | Druhá dodatková číslice (způsob odlévání) |

| ČSN 42 2410 | Litina s lupínkovým grafitem s mezí pevnosti 100 Mpa, vhodná na tenkostěnné odlitky o tloušťce stěn 4-15 mm. |
| --- | --- |

Příklady značení šedé a tvárné litiny dle ČSN-EN-DIN

| ČSN | EN | DIN | Jiné značení |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 2420 | GJL-200 | 1691/GG 20 | LLG (šedá litina) |
| 42 2425 | GJL-250 | 1691/GG 25 | LLG (šedá litina) |
| 42 2304 | GJS-400-15 | 1963/GGG 40 | LKG (tvárná litina) |
| 42 2305 | GJS-500-7 | 1963/GGG 50 | LKG (tvárná litina) |
| 42 2306 | GJS-600-3 | 1963/GGG 60 | LKG (tvárná litina) |
| 42 2306 | GJS-600-3 | 1963/GGG 60 | ADI litina (bainitická litina) |